	检测项目
	单位
	测试要求
	方法标准

	耐水色牢度
	变色
	级
	≥4
	GB/T 5713-2013

DW 型多纤维贴衬

	
	沾色
	
	≥4
	

	耐酸汗渍色牢度
	变色
	级
	≥4
	GB/T 3922-2013

DW 型多纤维贴衬

	
	沾色
	
	≥4
	

	耐碱汗渍色牢度
	变色
	级
	≥4
	GB/T 3922-2013

DW 型多纤维贴衬

	
	沾色
	
	≥4
	

	耐皂洗色牢度
	变色
	级
	≥4
	GB/T3921-2008

A（1）

DW 型多纤维贴衬

	
	沾色
	
	≥4
	

	耐摩擦色牢度
	干摩
	级
	≥4
	GB/T 3920-2008

	
	湿摩
	
	≥4
	

	耐唾液色牢度
	变色
	级
	≥4
	GB/T 18886-2019

DW 型多纤维贴衬

	
	沾色
	
	≥4
	

	耐热压色牢度
	干压
	变色(立即)
	级
	≥4
	GB/T6152-1997 150℃

	
	
	变色(调湿)
	级
	≥4
	

	
	潮压
	变色(立即)
	级
	≥4
	

	
	
	变色(调湿)
	级
	≥4
	

	
	
	棉沾色
	级
	≥4
	

	
	湿压
	变色(调湿)
	级
	≥4
	

	
	
	变色(调湿)
	级
	≥4
	

	
	
	棉沾色
	级
	≥4
	

	异味
	—
	无异味
	GB 18401-2010

6.7


一、窗帘检测项目、要求及相关依据

	检测项目
	单位
	测试要求
	方法标准

	甲醛
	mg/ kg
	≤20
	GB/T2912.1-2009

检出限20mg/ kg

	可分解致癌芳香胺染料
	mg/ kg
	禁用
	GB/T 17592-2011

检出限5mg/ kg

	纤维含量(公定)
	%
	聚酯纤维 100
	FZ/T01057.2-2007

FZ/T01057.3-2007

FZ/T01057.4-2007

	单位面积质量
	g/m²
	≥350
	GB/T 4669-2008

方法5

	织物密度
	经向
	根

/10cm
	≥1280
	GB/T 4668-1995

方法A

	
	纬向
	
	≥250
	

	水洗尺寸稳

定性
	经向
	%
	-0.5~+0.5
	GB/T8628-2013

GB/T 8629-2017

GB/T 8630-2013

4N，悬挂晾干

	
	纬向
	%
	-0.5~+0.5
	

	干洗尺寸稳

定性#1
	经向
	%
	-0.5~+0.5
	FZ/T80007.3-2006

	
	纬向
	%
	-0.5~+0.5
	

	断裂强力
	经向
	N
	≥1600
	GB/T3923.1-2013

	
	纬向
	N
	≥1200
	

	洗后外观平整度
	级
	≥3
	GB/T13769-2009

4N，悬挂晾干

	厚度
	mm
	≥0.5
	GB/T 3820-1997 压

脚面积: 2000mm²,

压力: 1kPa.

	耐日晒色牢度
	级
	≥4
	GB/T8427-2019

方法3，参考4级蓝

色羊毛标样

	透气性能
	mm/s
	≥250
	GB/T5453-1997

试验面积: 20cm²,

压降: 200 Pa

	顶破强力
	N
	≥1980
	GB/T19976-2005

钢球直径38mm


	检测项目
	单位
	测试要求
	方法标准

	耐磨性能
	转
	≥20000
	GB/T21196.2-2007

负荷: 12kPa

	燃烧性能
	续燃

时间
	经向
	S
	≤5
	GB/T5455-2014

条件A

	
	
	纬向
	
	
	

	
	阴燃

时间
	经向
	S
	≤15
	

	
	
	纬向
	
	
	

	
	损毁

长度
	经向
	mm
	≤150
	

	
	
	纬向
	
	
	

	
	燃烧滴落物
	一
	燃烧滴落物未引起脱脂

棉燃烧或阴燃
	

	极限氧指

数#1
	经向
	%
	≥32
	GB/T5454-1997

	
	纬向
	%
	≥32
	

	遮光率#1
	%
	≥90
	FZ/T62025-2015

附录A

	抗菌性能#2
	%
	抑菌率：

金黄色葡萄球菌

ATCC6538≥70

大肠杆菌

ATCC25922≥70

白色念珠菌

ATCC10231≥70
	GB/T20944.2-2007

菌液浓度(CFU/ ml):

金黄色葡萄球菌：

3.0*10⁵

大肠杆菌: 2.7*10⁵

白色念珠菌: 2.1*10⁵

	致敏性分散染料#3
	mg/ kg
	禁用
	GB/T 20383-2006

检出限: 5mg/ kg

	耐酸斑

色牢度
	干燥后变色
	级
	≥4
	GB/T5715-2013

	酚醛黄变
	级
	≥4
	GB/T29778-2013

	起毛起球性

能
	2000转
	级
	≥3
	GB/T4802.2-2008

马丁代尔法，磨料：

羊毛布, 负荷: 415g


	序号
	货物名称
	技术参数

	1
	不锈钢网纱窗

（移窗）
	1、外框铝合金型材，移窗纱窗。
（1）材质：铝合金型材； 
（2）壁厚：≥1.0mm； 
（3）规格：≥50*13mm； 
（4）扭拧度≤0.2mm；          
（5）斜切度≤0.1；    
（6）抗拉强度≥200；规定非比例延伸强度≥170；                   
（7）低倍组织符合工业用铝及铝合金挤压型材要求；                      
（8）显微组织符合工业用铝及铝合金挤压型材要求；                       
（9）化学成分符合工业用铝及铝合金挤压型材要求；
以上序号（4）-（9）项须提供国家认可资质的检测机构出具

的具有CNAS标志的合格检测告复印件，检验依据GB/T6892-2015

﹝一般工业用铝及铝合金挤压型材﹞标准。
2、304不锈钢灰网，16目；0.6mm丝径。
须提供国家认可资质的检测机构出具的304不锈钢网化学成分

符合ASTM A276/A276M-2017中牌号304的标准以及不锈钢网RoHS(4种限制

物资的含量)符合RoHS(2011/65/EU)+（EU）2015/863标准的

检测报告复印件佐证。


二、不锈钢网纱窗（移窗）

